CENTRALNI KEMIJSKO- TEHNOLOŠKI LABORATORIJ

Zagorska ulica 1, ZAGREB, CROATIA

Tel/fax  + 385 1 3093-939

# UZORKOVANJE I ISPITIVANJA ZNAČAJKI KVALITETE ČVRSTIH BIOGORIVA

| Red. broj | ZNAČAJKE KVALITETE | Jedinice | ISPITNE METODE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uzorkovanje drvne sječke * | - | HRN EN ISO 18135 |
|  | Priprema analitičkog uzorka * | - | HRN EN ISO 14780 |
|  | Granulometrijski sastav drvne sječke * | % | HRN EN ISO 17827-1 |
|  | Nasipna gustoća * | kg/m3 | HRN EN ISO 17828 |
|  | Finoća drvne sječke < 3,15 mm * | % | HRN EN ISO 17827-1 |
|  | Dimenzije peleta i briketa (D & L) * | mm | HRN EN ISO 17829 HRN EN ISO 17225-1 |
|  | Finoća peleta (F) * | % | HRN EN ISO 18846 |
|  | Mehanička izdržljivost peleta i briketa (DU) * | % | HRN EN ISO 17831-1 HRN EN ISO 17831-2 |
|  | Sadržaj ukupne vlage (M) * | mas.% | HRN EN ISO 18134-1 HRN EN ISO 18134-2 |
|  | Sadržaj pepela (A) * | mas.% | HRN EN ISO 18122 |
|  | Sadržaj sumpora (S) * | mas.% | HRN EN ISO 16994 |
|  | Sadržaj klora (Cl) * | mas.% | HRN EN ISO 16994 |
|  | Sadržaj ugljika (C) * | mas.% | HRN EN ISO 16948 |
|  | Sadržaj vodika(H) * | mas.% | HRN EN ISO 16948 |
|  | Sadržaj dušika (N) * | mas.% | HRN EN ISO 16948 |
|  | Sadržaj kisika (O) * | mas.% | HRN EN ISO 16993 |
|  | Ogrijevna vrijednost, gornja * | MJ/kg | HRN EN ISO 18125 |
|  | # Ogrijevna vrijednost, donja * | MJ/kg | HRN EN ISO 18125 |
|  | Sadržaj arsena (As) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj kadmija (Cd) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj kroma (Cr) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj bakra (Cu) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj olova (Pb) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj žive (Hg) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj nikla (Ni) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj cinka (Zn) * | mg/kg | HRN EN ISO 16968 |
|  | Sadržaj hlapivih tvari * | mas.% | HRN EN ISO 18123 |
|  | Temperatura taljenja pepela * | °C | HRN EN ISO 21404 |

NAPOMENA: * su označene akreditirane metode prema HRN EN ISO/IEC 17025